HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корпус 508.

Тел./факс + 7 (812) 324-85-45, 324-85-46, 324-85-47.

| KRONOS ( 1001 диоксид титана для общих целей применения |
| --- |
| Области применения | Печатные краски Белый бетон Бумажные массы Дорожные маркировочные краски Шпатлевочные массы |
| Свойства | Придает пигментируемым материалам высокую яркость и нейтральный оттенок Обладает хорошей укрывистостью и разбеливающей способностью Легко диспергируется Придает бумаге высокую непрозрачность |
| Характеристика продукта | Производство | Необработанный анатазный пигмент, полученный сульфатным способом |
|  | Поверхностная обработка | Не применяется |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) | ( 99% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | А1 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 3,8 г/см3 |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |
|  | Яркость (DFC L*)1 | 96,8 – 97,7 |
|  | Цветовой оттенок (DFC b*)2 белых покрытий | 1,1 – 2,0 |
|  | Относительная рассеивающая способность (MAB HTS)3 | 57,0 – 71,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытий (MAB HSС)4 | 7,3 – 8,6 |
| Методы определения: 1(DFC L*) Яркость белого лака воздушной сушки (CIELAB L*) 2(DFC b*) Цветовой оттенок белого лака воздушной сушки (CIELAB b*) 3(MAB HTS) Отн. рассеивающая способность по DIN 53 165 (метод серой пасты) 4(MAB HSС) Цветовой оттенок серой окраски (величина по CIELAB b*) |