HOLLIDAY CHEMICAL HOLDINGS PLC

ЗАО «ЕВРО КОЛОР»

192019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.24А, офис 141

Тел./факс + 7 (812) 335-51-56, 335-51-57

| KRONOS ( 2043 диоксид титана специальный пигмент с высокой степенью неорганической поверхностной обработки для высоконаполненных систем |
| --- |
| Области применения | Дисперсионные краски Нейлон, полиамид Краски для бумаги Матовые флексографские краски Штукатурка Краски для обоев |
| Свойства | Кронос 2043 диоксид титана при высокой объемной концентрации пигмента обладает высокой разбеливающей способностью и укрывистостью по сравнению с рутиловыми пигментами без неорганической поверхностной обработки и с низкой степенью обработки очень легко диспергируется придает покрытиям хорошую атмосферостойкость улучшает яркость и непрозрачность красок для бумаги требует большого количества воды и смачивателя при производстве дисперсионных красок, чем рутиловые пигменты с низкой степенью поверхностной обработки |
| Характеристика продукта | Производство | Рутиловый пигмент, полученный сульфатным способом |
|  | Поверхностная обработка | Соединениями алюминия и кремния |
|  | Содержание TiO2 (по ISO 591) | ( 84% |
|  | Нормативное обозначение (по DIN 55912, часть 1; ISO 591) | R3 |
|  | Плотность (по ISO 787, часть 10) | 3,7 г/см3 |
|  | Маслоемкость (по ISO 787, часть 5) | 31-39г/100г |
| Спецификация продукта (выписка) | Соблюдение нижеприведенных спецификаций подлежит постоянному контролю и является условием для отпуска готового продукта. |
|  | Яркость (С5 L()1 | 96,1 – 96,9 |
|  | Цветовой оттенок (C5 b*)2 белых покрытий | 1.2 – 2.1 |
|  | Относительная рассеивающая способность (C5 HTS)3 | 85,0 – 92,0 |
|  | Цветовой оттенок серых покрытиях (C5 HSС)4 | 2,4 – 3,2 |
| Методы определения: 1(C5 L*) Яркость в белой дисперсионной краске 2(C5 b*) Цветовой оттенок в белой дисперсионной краске 3(С5 HTS) Отн. рассеивающая способность в серой дисперсионной краске 4(С5 HSС) Цветовой оттенок в серой дисперсионной краске |
| Показатели технологии применения | Яркость L* в белом дисперсионном лакокрасочным покрытии1 | 97,0 |
|  | Цветовой оттенок b* в белом дисперсионном лакокрасочным покрытии1 | 3,0 |
|  | Яркость L* в сером дисперсионном лакокрасочным покрытии1 | 55,1 |
|  | Цветовой оттенок b* в сером дисперсионном лакокрасочным покрытии1 | -0,7 |
|  | Относительная разбеливающая способность1,2 | 93,0% |
|  | 1 Оптические свойства определялись нашим стандартным методом на покрытиях из белой и серой дисперсионнойкраски (см.КРОНОС информацию 4.2). Показатели цвета L* и b* характеризуют яркость и оттенок образцов, пигментированных диоксидом титана. 2 Эталонным пигментом является KRONOS 2044 = 100% |